GATUNKI I ZASTOSOWANIA PRODUKCJI ZAVALIVSKIY GRAPHITE

| Typ grafitu | Chiński analog marki | Zawartość węgla, minimum % | Rozkład wielkości cząstek | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GTO-94 GTO-95 GTO-96 | +894 +895 +896 | 94 95 96 | min. 80% > 80 mesh | Materiały ogniotrwałe, Tygle, materiały cierne, uszczelki. |
| GOZ-92 GOZ-94 GOZ-95 GOZ-96 | +192 +194 +195 +196 | 92 94 95 96 | min. 80% > 100 mesh |  |
| GEO-92/150 GEO-94/150 GEO-95/150 GEO-96/150 | -1592 -1594 -1595 -1596 | 92 94 95 96 | min. 80% > 150 mesh |  |
| GEO-90 GEO-92 GEO-94 GEO-95 GEO-96 | -190 -192 -194 -195 -196 | 90 92 94 95 96 | min. 80% < 100 mesh | Materiały ogniotrwałe, Tygle, materiały cierne, uszczelki, klocki hamulcowe. |
| GAK-1 GAK-2 GAK-3 | -199,5 -199 -197 | 99,5 99 97 | min. 80% < 100 mesh | Baterie alkaliczne, materiały cierne, powłoki przewodzące, szczotki węglowe. |
| GL-1 GL-2 | -285 -280 | 85 80 | min. 80% < 200 mesh | Powłoki odlewnicze, wiercenie studni (zastosowanie ropy i gazu), Metalurgia proszków, smary. |
| GL-3 P | -290 -293 | 90 93 | min. 80% < 200 mesh |  |
| GUPG-90 GUPG-92 GUPG-94 | -290 -292 -294 | 90 92 94 | min. 80% < 200 mesh |  |
| Gatunki mikronizowanego grafitu |  |  |  |  |
| GZI-92/40 GZI-92/30 GZI-92/20 |  | 92 | D90 – 40 µm D90 – 30 µm D90 – 20 µm | Materiały cierne, produkcja ołówków, smary, szczotki węglowe. |
| GZI-95/40 GZI-95/30 GZI-95/20 |  | 95 | D90 – 40 µm D90 – 30 µm D90 – 20 µm |  |
| GZI-99/40 GZI-99/30 GZI-99/20 |  | 99 | D90 – 40 µm D90 – 30 µm D90 – 20 µm |  |

Uwagi:

The above data is provided solely for information purposes and

ZAVALIVSKIY GRAPHITE strongly recommends ordering a product

sample for in-house laboratory independent testing by the customer

1. Indywidualne podejście do wymagań klienta. Grafit przygotowujemy według potrzeb klienta (dostosowany do indywidualnych potrzeb rozkład wielkości cząstek; dostosowane gatunki grafitu mikronizowanego).

2. Pakowanie zgodnie z wymaganiami klienta (big-bag, torba papierowa).

3. Nasza jakość spełnia europejskie standardy.

Zaawansowane właściwości

Charakterystyka jakości według analizy dyfrakcji rentgenowskiej grafitu Zavalivskiego

| Odstęp między warstwami d002, A0 | Lc, A0 | La, A0 | Stopień grafityzacji | Zawartość fazy romboedrycznej w strukturze krystalicznej płatka grafitowego, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,354 | 402 | 560 | > 1,5 | 23 |

* wysoki stopień grafityzacji, doskonała struktura szerokości krystalicznej i skład chemiczny pozostałości popiołu to podstawowe cechy zalet technologicznych grafitu Zavalivskiy.Degree of graphitization: > 1,5                     Powierzchnia: 1,3-9,6 m2 / g

Punkt dymienia: 733-773 К

Stopień utleniania: 8,3-15,6 %